土 的 试 验 成 果 数 理 统 计 表

工程名称：重庆市少年管教所迁建工程(详勘)                                                表3-1

| 试 样 |  | 天 然 含 水 量 (%) | 重 度 (kN/m3) |  | 比 重 | 天 然 孔 隙 比 e | 液 限 (%) | 塑 限 (%) | 塑 性 指 数 IP | 液 性 指 数 IL | 内 摩 擦 角 (°) | 粘 聚 力 (kPa) | 压 缩 系 数 a1-2 (MPa-1) | 压 缩 模 量 Es0.1~0.2 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取 样 号 | 试验 编号 |  | 天 然 | 干 燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CK1 | T20031701 | 27.4 | 19.1 | 15.0 | 2.72 | 0.814 | 29.7 | 18.5 | 11.2 | 0.79 | 9.7 | 21 | 0.41 | 4.42 |
| CK6 | T20031702 | 26.4 | 18.9 | 15.0 | 2.73 | 0.826 | 32.4 | 18.7 | 13.7 | 0.56 | 10.4 | 24 | 0.43 | 4.25 |
| CK12 | T20031703 | 27.4 | 18.7 | 14.7 | 2.73 | 0.860 | 33.4 | 18.8 | 14.6 | 0.59 | 8.9 | 21 | 0.43 | 4.33 |
| CK18 | T20031704 | 24.5 | 19.8 | 15.9 | 2.73 | 0.717 | 32.2 | 19.1 | 13.1 | 0.41 | 14.2 | 36 | 0.25 | 6.87 |
| CK20 | T20031705 | 21.5 | 20.0 | 16.5 | 2.72 | 0.652 | 29.2 | 16.8 | 12.4 | 0.38 | 15.5 | 41 | 0.27 | 6.12 |
| CK23 | T20031706 | 25.1 | 19.1 | 15.3 | 2.73 | 0.788 | 31.7 | 17.6 | 14.1 | 0.53 | 12.4 | 48 | 0.36 | 4.97 |
| ZK32 | T20031844 | 25.4 | 19.9 | 15.9 | 2.74 | 0.727 | 33.9 | 19.4 | 14.5 | 0.41 | 13.8 | 28 | 0.59 | 2.93 |
| ZK82 | T20031845 | 32.1 | 18.7 | 14.2 | 2.74 | 0.936 | 37.8 | 21.6 | 16.2 | 0.65 | 12.8 | 22 | 0.63 | 3.07 |
| ZK96 | T20031846 | 25.4 | 19.2 | 15.3 | 2.74 | 0.790 | 33.8 | 18.4 | 15.4 | 0.45 | 13.2 | 33 | 0.56 | 3.20 |
| ZK104 | T20031847 | 26.0 | 19.9 | 15.8 | 2.74 | 0.735 | 37.2 | 20.8 | 16.4 | 0.32 | 11.5 | 36 | 0.41 | 4.23 |
| ZK30 | T20031848 | 22.2 | 19.6 | 16.0 | 2.73 | 0.702 | 31.5 | 18.7 | 12.8 | 0.27 | 14.3 | 34 | 0.32 | 5.32 |
|  | 统计数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | 平均值 | 25.8 | 19.4 | 15.4 | 2.73 | 0.777 | 33.0 | 18.9 | 14.0 | 0.49 | 12.4 | 31.3 | 0.42 | 4.52 |
|  | 标准差 | 2.813 | 0.499 | 0.671 | 0.008 | 0.081 | 2.694 | 1.333 | 1.610 | 0.154 | 2.087 | 8.889 | 0.126 | 1.245 |
|  | 变异系数 | 0.109 | 0.026 | 0.044 | 0.003 | 0.104 | 0.082 | 0.071 | 0.115 | 0.314 | 0.168 | 0.284 | 0.300 | 0.275 |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 | 26.4 |  |  |
| 备注 | 按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第14章第2节有关公式统计。物性及变形指标标准值采用平均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |