小湾、梨园校区

窗帘零星服务项目明细、技术参数、评价标准

一、采购项目明细及限价标准:

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘布料1 | 米 | 1 | 60 | 单价包含主材、辅料、人工、安装及其它未列明与项目实施相关的全部费用。 |
| 2 | 窗帘布料2 | 米 | 1 | 70 |  |
| 3 | 窗帘布料3 | 米 | 1 | 60 |  |
| 4 | 窗帘布料4 | 米 | 1 | 60 |  |
| 5 | 柔纱帘 | 平方米 | 1 | 60 |  |
| 6 | 梦幻帘 | 平方米 | 1 | 120 |  |
| 7 | 罗马杆 | 米 | 1 | 58 |  |
| 8 | 铝合金方轨 | 米 | 1 | 50 |  |
| 9 | 布带 | 米 | 1 | 10 |  |
| 10 | 阳光卷帘 | 平方米 | 1 | 70 |  |
| 11 | 遮阳膜 | 平方米 | 1 | 60 |  |

注：本项目为窗帘零星采购，最终采购数量需根据采购人使用部门实际需求和最终安装数量为准，采购人对合同期内最低采购数量不作任何承诺。

二、技术参数要求：

| 序号 | 材料 名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘布料1 | 1.成分：100%聚酯纤维； ※2.单位面积质量(g/㎡)≥354，机织密度（根/10cm）：经向≥1214，纬向≥225; 纱线线密度（tex）：经向≥20（tex），纬向1线≥39（tex），纬向2线≥68（tex）； 3.断裂强度：径向≥2000，纬向≥1100； 4.干洗尺寸变化率(%)：-3～+2，遮光率(%)：≥95%； ★5.符合GB 18401-2010(B类全项标准)，符合GB/T 19817-2005优等品全项标准。 注：提供一份包含但不限于以上1~5条要求的合格检测报告复印件作为技术支撑材料，未提供报告或内容不合格的按负偏离条款执行。 |
| 2 | 窗帘布料2 | 1.成分：100%聚酯纤维； ※2.单位面积质量(g/㎡)≥538，机织密度（根/10cm）：经向≥179，纬向≥223; 纱线线密度（tex）：经向≥151（tex），纬向≥100（tex）； ★3、断裂强度：径向≥1900，纬向≥1900，总光通量透射比（%）平均值：≤5； ★4.符合GB 18401-2010(B类全项标准)、符合GB/T 19817-2005优等品全项标准。 注：提供一份包含但不限于以上1~4条要求的合格检测报告复印件作为技术支撑材料，未提供报告或内容不合格的按负偏离条款执行。 |
| 3 | 窗帘布料3 | 1.面料成分：100%聚酯纤维； ※2.单位面积质量（g/m²）±5%：390，机织密度（根/10cm）±5%：经向1350，纬向310，纱线线密度（tex）±5%：经向17，纬向34； 2.甲醛含量（mg/kg) ≤20，未检出可分解致癌芳香胺染料，异味：无异味，pH值 ：4.0～8.5； 3.色牢度：耐水色牢度≥4 级，耐酸汗渍色牢度≥4级，耐碱汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥4级，耐唾液色牢度≥4级，耐氯化水色牢度≥4级，耐碱皂洗色牢度≥4级，耐光色牢度≥6级； 4.断裂强力（N）：≥1800，水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0，汽蒸尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0，洗涤后外观平整度（级）：≥4级； 4.遮光率（%）：≥99，总光通量透射比（%）FZ/T 01009—2008：平均值≤0.2，防紫外线性能：UPF＞50，T（UVA）AV＜5%； ★5.抑菌性能（洗涤30次后）：抗金黄色葡萄球菌＞80%，抗大肠杆菌＞80%，抗白色念珠菌＞70%； ★6.阻燃性能：氧指数：≥32.0；燃烧性能，损毁长度≤150mm,持续时间≤5s,阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR):≤15;产烟毒性等级（SDR)：不低于ZA2级； 注：提供一份包含但不限于以上1~6条要求的合格检测报告复印件作为技术支撑材料，未提供报告或内容不合格的按负偏离条款执行。 |
| 4 | 窗帘布料4 | ※1、面料成分：100%聚酯纤维，单位面积质量（g/m²）±5%：190，机织密度（根/10cm）±5%：经向700，纬向270，纱线线密度（tex）±5%：经向12，纬向39； 2、色牢度：耐水色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥4级，耐唾液色牢度≥4级，耐氯化水色牢度≥4级，耐碱皂洗色牢度≥4级；耐光色牢度≥6级； 3、断裂强力（N）：≥1000，水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0，汽蒸尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0；洗涤后外观平整度（级）：≥4级； 4、遮光率（%）：≤75，总光通量透射比（%）FZ/T 01009-2008：平均值≥15，防紫外线性能：UPF≥50，T（UVA）AV＜5%； ★5、抑菌性能（洗涤30次后）：抗金黄色葡萄球菌≥80%，抗大肠杆菌≥80%，抗白色念珠菌≥70%；致癌染料（mg/kg）＜10； ★6、阻燃性能（洗涤30次后）：氧指数：≥32.0；燃烧性能，损毁长度≤150mm，持续时间≤5s，阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃；烟密度等级（SDR)：≤15；产烟毒性等级（SDR)：不低于ZA2级； 7、符合GB 18401-2010 C类标准；符合GB/T 19817-2005 优等品标准；符合GB/T 20944.3-2008指标要求；符合GB 20286-2006阻燃1级标准。 注：提供一份包含但不限于以上1~7条要求的合格检测报告复印件作为技术支撑材料，未提供报告或内容不合格的按负偏离条款执行。 |
| 5 | 柔纱帘 | 柔纱帘面料： 1.单位面积质量(g/㎡)≥220； 2.甲醛含量（mg/kg）：未检出； 3.pH值4.0～8.5； 4.异味：无； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（≤20）； 6.耐光色牢度（级）：≥6。 |
| 6 | 梦幻帘 | 梦幻帘面料： 1.单位面积质量(g/㎡)≥220； 2.甲醛含量（mg/kg）：未检出； 3.pH值4.0～8.5； 4.异味：无； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（≤20）； 6.耐光色牢度（级）：≥6。 |
| 7 | 罗马杆 | ※1.材质：6063T5铝合金 符合GB/T 5237.1-2017； ★2.壁厚：≥2.50mm； 3.直径： ≥3cm； 注：提供一份包含但不限于以上1~3条要求的合格检测报告复印件作为技术支撑材料，未提供报告或内容不合格的按负偏离条款执行。 |
| 8 | 铝合金方轨 | ※1.材质：6063T5铝合金 符合GB/T 5237.1-2017； ★2.壁厚：≥1.50mm； |
| 9 | 布带 | 1.成分：100%聚酯纤维， ※2.机织物密度（根/10cm）经向：≥344 纬向：≥470，单位面积质量（g/㎡）≥340，纱线线密度（tex）经向：≥33，纬线不提供数据； 3.甲醛含量：（ｍｇ／ｋｇ）：≤20，PH值：4.0－8.5， ★4.断裂强力（N）：≥长度方向2000； 注：提供一份包含但不限于以上1~4条要求的合格检测报告复印件作为技术支撑材料，未提供报告或内容不合格的按负偏离条款执行。 |
| 10 | 阳光卷帘 | 卷帘： 1.单位面积质量(g/㎡)≥420， 2.甲醛含量（mg/kg）：未检出； 3.pH值4.0～8.5； 4.异味：无； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用（≤20）； 6.耐光色牢度（级）：≥4； 卷帘配件 1、上杆（铝合金材质）：壁厚≥1.2mm，外径40mm±1%。 2、下杆（铝合金材质）：壁厚≥1.2mm，宽度40mm±1%。 3、铝合金符合GB/T 5237.1-2017标准。 4、 制头尼龙拉绳承载力：尼龙拉绳应能承受≥40kg荷载，持荷时间≥1min不断裂。 |
| 11 | 遮阳膜 | 遮阳膜： 1.厚度≥0.2mm 2.防紫外线性能UPF≥50：T（UVA）≤5% 、T（UVB）≤5%。 |

注：“※”标注的技术需求为必须满足的实质性要求，若不满足按无效响应处理。非“※”标注的技术参数，若不满足按评审标准处理。检测报告的出具单位必须具备有效的CMA或CNAS资质（提供证书复印件），报告具有查询及验证方式，无法查询或者查询有差异的报告按无效处理。（提供查询截图）。

三、评价标准：

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40分 | 所有经评审合格的投标人且有效的投标报价折扣率的算术平均值为评标基准价，其价格分为满分40分。 评审合格的投标人先得满分40分，在此基础上，各有效投标报价折扣率与评标基准价相比较，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。 例如：有效的投标报价折扣率的算术平均值为80%，则评标基准价为80%。 投标报价折扣率为90%，报价得分＝40-（90%-80%）×0.5×100=35分 投标报价折扣率为70%，报价得分＝40-（80%-70%）×0.3×100=37分 |  |
| 2 | 技术（服务）部分 （53%） | 38分 | 技术指标和配置：技术参数完全符合竞采文件要求的得38分。 [竞采文件“三、项目技术（服务）要求第（二）技术参数要求中带“★”号标注的部分]有一条负偏离竞采文件要求的扣5分，8条及以上负偏离竞采文件要求的技术部分得0分。 （2）[竞采文件“三、项目技术（服务）要求第（二）技术参数要求中非“★”号且非（※）标注的部分达不到竞采文件要求的,每有一条负偏离的扣3分，扣完为止。 | 未提供检测报告或者提供的检测报告无效的技术部分不得分。 |
|  |  | 15分 | 投标人针对本项目提供的实施方案，包含但不限于：①项目管理方案；②进度计划表及进度保障措施；③质量保障措施（布帘面料、五金件等生产为成品过程的质量保证措施；④安装调试方案；⑤现场管理措施；⑥应急保障措施；⑦安全保障措施；⑧文明施工措施等。 投标人须结合本项目实际情况进行编制，方案科学合理且切实可行，不得凭空编造、内容虚假。评审小组根据实施方案进行评审，优得12—15分，良得8—11分，中得4—7分，差得1—3分，未提供方案的不得分。 | 提供方案，格式自拟 |
| 3 | 商务部分（7%） | 4分 | 质保期：投标人承诺在满足竞采文件质保要求前提下，每增加1年加2分，最多可得4分。 | 提供书面承诺函，格式自拟。 |
|  |  | 1分 | 投标人具备有效的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每具备其中一个认证证书得0.5分，最高得1分。 | 提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 2分 | 服务保障及应急响应时间承诺，承诺在2小时内且能够到达现场处理的得2分，承诺在2-4小时且能够到达现场处理的得1分，承诺在4-6小时且能够到达现场处理的得0.5分，超过6小时的不得分，以上不重复计分，最高得2分。未按要求提供证明或承诺无效，此项得0分。 | 提供书面承诺函及相关证明材料。 |