福溪大道人行道塌陷整治

施工图设计说明

概述

项目概况

福溪大道人行道塌陷区位于大渡口区茄子溪街道西城佳园小区西南侧，太阳湾公交站。

2025年7月8日，重庆地区突降暴雨，7月9日（星期三）早上7点，福溪大道太阳公交站附近人行道地面发生塌陷，塌陷面积约5×4平方米，现场形成3处明显塌坑、深度约0.6m。塌陷区域存在雨水、污水、电力、通信、燃气等多种市政综合管线，且塌陷区域内存在1座电力变压器。若任由塌陷区域、塌陷深度进一步扩展，后期可能会拉裂范围内的电力、通信、燃气管线，甚至会出现地面孔洞，为保障周边居民出行安全，开展本项目应急抢险。

图 1.1  项目区位图

图 1.2  人行道塌陷现场图

设计依据及及采用标准规范

  - 设计依据

（1）福溪大道人行道塌陷整治咨询报告专家审查意见（2025.07.15）

（2）业主提供的人行道塌陷区域地形管线资料

（3）福溪大道人行道塌陷整治雷达探测报告

（重庆市测绘科学技术研究院 2025.07）

（4）福溪大道人行道塌陷整治咨询报告

（重庆市测绘科学技术研究院 2025.07）

（5）现场踏勘收集的资料

（6）其他相关资料

  - 设计采用的标准规范

（1）《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

（2）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

（3）《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）（2019年版）

（4）《重庆市道路工程施工质量验收规范》（DBJ50-078-2016）

（5）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

（6）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）

（7）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

人行道塌陷地质雷达检测结果及整治范围

缺陷及安全隐患分部情况

根据福溪大道人行道塌陷整治雷达探测报告（重庆市测绘科学技术研究院 2025.07），在塌坑位置东、西两侧共计长27.5m、宽度约7.3m范围均出现脱空及严重疏松区域，详见下图。

坍塌现场照片

地质雷达现场检测

塌坑西侧脱空及严重疏松区雷达影像图

塌坑东侧脱空及严重疏松区雷达影像图

根据福溪大道人行道塌陷整治雷达探测结果，在塌坑位置东、西两侧共计长27.5m、宽度约7.3m范围均出现脱空及严重疏松区域。包含人行道及公交停车港车行道范围，详见下图：

塌坑周边脱空及严重疏松区雷达影像平面图

路面塌陷原因分析

（1）主要原因：塌陷位置位于现状地面最低点，周边区域地表降水频繁在此汇集。当水篦子排水不畅时，雨水通过透水砖向地下渗流，导致地下水位升高，从而引发土体结构失稳 。

（2）结合现状地貌图和历史地貌图可知，塌陷位置位于现状地面最低点，周边区域地表降水频繁在此汇集。塌陷位置处于一个地下单面渗流坡的上游，其下游位置填土厚度最深超过12m。长期的地下水频繁冲刷，导致该位置下方土体中的细颗粒被带走，逐步形成空腔，最终导致该处人行道塌陷。

塌陷位置历史地貌图

塌陷位置历史地貌剖面示意图(最不利剖面)

人行道塌陷设计

设计原则

- 太阳湾公交站目前公交线路较多，采取的设计方案不能影响公交站的正常使用，保证公交车能进站，人员能上车。

- 人行道塌陷区域各种管线较多，塌陷区下方分布有雨水、电力、通信、燃气等管线。塌坑地表下方有1条1500mm排水管，埋深约5.3m，塌坑地表下方有1条219mm燃气管，埋深约0.8m。采取的设计方案须保证各种管线的使用安全，特别是燃气管线。

详细设计

根据地质雷达检测结果，结合现场实际情况需要治理的塌陷区域长30m、宽度9m，分为A、B、C三个区域，根据初步地勘结果，该处路基填方含块片石较多，尺寸较大，因此整体采取灌注水泥砂浆。由于B区为塌陷位置，考虑空洞较大，B区域采取灌注水泥砂浆和细石混凝土相结合的措施；A、C区域采用灌注水泥浆措施。

道路地下空洞处理示意图

    - 脱空或严重欠密实区整治设计（B区）

B区域采用灌注细石混凝土+水泥砂浆的处理措施，工艺如下：

（1）灌注孔间距为1.2×1.2m，灌注细石混凝土采用ø150mm孔，灌注水泥砂浆采用ø50mm的孔，间隔布置。ø50mm的孔作为灌注混凝土时的排气孔，同时作为检测混凝土灌注深度的检测孔（也作为后期注水泥砂浆的注浆孔）。

（2）往ø150mm灌注C20细石混凝土（加入速凝剂），混凝土泵车距离空洞位置大于10m，可采用天泵浇筑，空洞填满以排气孔出浆为准。

（3）混凝土初凝后，通过空洞四周预留的钻孔检测混凝土的灌注深度，同时采用水泥砂浆进行灌注充实。

（4）在灌注混凝土后3天内，路面可采取临时加铺10mm厚钢板进行临时性保护，待混凝土早期强度上来后再拆除。

（5）灌注水泥砂浆要求同A、C区注浆。

    - 一般欠密实区整治设计（A、C区）

A、C区域采用灌注水泥砂浆的处理措施，工艺如下：

（1）注浆孔纵横向间距均1.2×1.2m，呈梅花状布置。

（2）注浆材料采用纯水泥浆中加入细砂（细砂体积比1:0.3）。水泥采用普通硅酸盐水泥浆，标号42.5号，水泥浆水灰比1:1，有快凝或缓凝要求时，可掺加外加剂以调节水泥浆性能。

（3）先施工外围两排注浆孔，后跳孔施工中间注浆孔；浆液采用专用水泥搅拌机制作，搅拌时间不少于5min，浆压0.5～0.8MPa，稳压3min。

（5）注浆结束标准：以注浆压力及注浆量进行双控，注浆压力最大值不超过0.8MPa，注浆量按照理论计算，本次设计理论注浆量按注浆范围内每延米0.35m3控制，若注浆量远大于设计理论量及压力值，则应暂停注浆，待查明原因后再作业。

（6）注浆过程中注浆压力应由小逐渐增大，如出现地表隆起、周边建构筑物出现开裂等异常情况时应立即停止注浆；注浆过程中如出现冒浆或漏浆现象应立即停止注浆，并及时通知各参建单位共同研究解决。

    - 注浆施工工序

- 注浆钻孔前为确保各管线安全，应先将注浆区域塌陷区及燃气、雨污水处土石方挖开（深度约2m，根据管线深度确定），待管线（燃气、雨污水）露出后应采取临时保护和支撑措施，确保管线安全，建议钻孔距燃气、雨污水距离大于0.5m；其余电力、通信等管线可不挖开，但是需确保钻孔位置不与之冲突，确保管线安全。

- 钻孔注浆，钻孔应避开所有管线。钻孔深度为6m，钻孔完成后插入PVC管注浆，若钻孔过程中塌孔，则可采取边钻孔边注浆工艺。

- 按设计要求注浆完成后采用碎石加机制砂（6：4）回填其挖开部分，分层对称回填至人行道结构层，压实后每层厚度10-20cm。最后施工人行道结构层，包含水稳层、透水砖及盲道。

- 对于未挖开部分注浆完成后，视人行道或车行道损坏情况进行恢复，除开充填满注浆孔，可根据现场情况采取重新实施车行道沥青上面层4CM厚(SMA-13)或人行道透水砖，其工程量按实计算。

施工期间监测

路面塌陷治理施工应成立专门量测小组作好观测记录，并认真分析监测数据，以便及时发现、掌握该段存在的缺陷发展趋势等信息，并及时向监理、设计及业主汇报，以确保施工及运营安全。

安全质量保证措施

- 一般要求

施工单位除应遵守相关施工规程外，还应遵守有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全装置、设备与保护器材及采取其他有效措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。

- 安全员

在本工程施工期间，施工单位应在现场常设专职安全员，该专职安全员应经过培训具有担任安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施，并检查所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，安全员的佩证为红色以示醒目。

- 安全标志

（1）施工单位应在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，以为其雇员和公众提供安全警示和通行方便。

（2）标志牌应包括：

1）警告与危险标志；

2）安全与控制标志；

3）指路标志与标准的道路标志。

（3）所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应经监理工程师认可。

- 事故报告

（1）无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故时，施工单位除采取必要的抢救措施以外必须立即暂停此项目和与之有关的施工。

（2）质量事故发生后，施工单位必须以最快的方式，将事故的简要情况报监理工程师。在监理工程师初步确定安全、质量事故的类别性质后，按下述要求进行报告：

1）质量问题：施工单位应在2d内书面上报监理工程师和业主。

2）一般质量事故：施工单位应在3d内书面上报监理工程师和业主。

3）重大质量事故：施工单位必须在2h内速报监理工程师和业主。

施工注意事项

（1）施工前施工单位应认真核对人行道、车行道道路范围线、车道线、塌陷及空洞位置，确保各灌注孔布设合理。

（2）施工前施工单位应征得各管线产权单位同意后再进行钻孔注浆。

（3）施工前施工单位应查明各管线位置及深度，探明管线是否有破损，特别是雨污水，若有破损，必须先进行处理，确保雨污水不渗漏，其他管线无损坏；钻孔不得破坏现状管线，若设计钻孔位置与现场管线冲突，可适当调整注浆孔位置。

（4）施工单位在施工前，必须认真阅读设计说明和所有设计图纸，并严格按照国家有关部委颁布的现行规范和规程执行，以确保工程质量，编制详细的施工组织设计、施工方案。

（5）制定的施工方案应安全可靠，对施工中可能发生事故以充分估计，制定相应的处理预案，并于施工前备好足够救援物资，有效地保证施工安全。

（6）施工期应合理安排施工时间，禁止高噪声源的夜间使用，严格执行建筑工程夜间施工临时许可制度；选择低噪声的施工设备，加强对机械和车辆的维修以使它们保持较低的噪声源。

（7）注浆参数及注浆量可根据现场进行先试验，若注浆参数、注浆量与设计差别较大，及时通知设计解决；注浆管采用PVC管，若钻孔后宜塌孔，可采取边钻孔边注浆的工艺。

（8）施工期间，若围挡后对公交停车港有影响，应协调将公交车临时前移一定位置，避开施工作业区，同时需要将现有公交站牌临时前移，工程量按现场实际计算；车行道范围注浆完成后，若需要恢复等，则工程量根据现场实际进行计量。

主要工程量

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔 |  |  |
| 1.1 | ￠150mm | m | 34×6=204 |
| 1.2 | ￠50mm | m | （60+30+60）×6=900 |
| 2 | C20细石混凝土及水泥砂浆 |  |  |
| 2.1 | C20细石混凝土 | M3 | 34×6×0.35=71.4 |
| 2.2 | 水泥砂浆 | M3 | （60+30+60）×6×0.35=315 |
| 3 | PVC注浆管 |  |  |
| 3.1 | ￠150mm | m | 34×6=204 |
| 3.2 | ￠50mm | m | （60+30+60）×6=900 |
| 3 | 人行道恢复 |  |  |
| 3.1 | 人行道 | M2 | 210 |
| 4 | 塌陷区土石方开挖 |  |  |
| 4.1 | 土石方 | M3 | 105.0（暂按塌陷区及仅燃气、雨污水开挖2m深，约占整个人行道区域25%） |
| 5 | 塌陷区回填 |  |  |
| 5.1 | 机制砂（6：4） | M3 | 94.5暂按暂按塌陷区及仅燃气、雨污水回填1.8m深，约占整个人行道区域25%） |
| 6 | 路缘石、路边石更换 |  |  |
| 6.1 | 路缘石、路边石 | 块（长度1m） | 各10（暂定） |