25mm×25mm规格CR39参数

（1）材料密度：1.3g/cm3；

- （2）体蚀刻速率：98℃的6.25mol/L氢氧化钠溶液中，不小于10μm/h；

（3）径迹蚀刻速率与体蚀刻速率比值的最大值不小于10；当α粒子在探测器中射程≤4μm时，比值不小于8；当α粒子在探测器中射程≤10μm时，比值不小于6。

（4）本底：＜20tracks/cm²；

- （5）测量范围：氡为5Bq/m3-15MBq/m3；

- （6）尺寸：25mm×25mm

- （7）一整张，单张不少于110个

（8）适配于英国TASLimage固体核径迹蚀刻分析仪

10mm×10mm规格CR39参数

（1）材料密度：1.3g/cm3；

- （2）体蚀刻速率：98℃的6.25mol/L氢氧化钠溶液中，不小于10μm/h；

（3）径迹蚀刻速率与体蚀刻速率比值的最大值不小于10；当α粒子在探测器中射程≤4μm时，比值不小于8；当α粒子在探测器中射程≤10μm时，比值不小于6。

（4）本底：＜20tracks/cm²；

- （5）测量范围：氡为5Bq/m3-15MBq/m3；

- （6）尺寸：10mm×10mm

- （7）一整张，单张不少于620个

（8）适配于英国TASLimage固体核径迹蚀刻分析仪

中子剂量盒

1、用途：可用于快、热中子以及光子的测量；

- 2、材料：ABS塑料

- 3、容量：至少可容纳1枚25mm×25mm和1枚10mm×10mm的CR39，以及4枚热释光探测器，且每个探测器均具有固定位

- 4、可安装夹持（夹扣）装置

中子蚀刻扫描架--10mm×10mm CR39蚀刻/扫描架

1、材质：耐酸碱腐蚀不锈钢

2、CR39数量：可容纳行列为12×12阵列144枚10mm×10mm CR39

3、组成：由底座和盖板组成

4、用途：可用于蚀刻和扫描

5、适配于英国TASLimage固体核径迹蚀刻分析仪

氡蚀刻架

1、材质：耐酸碱腐蚀不锈钢

2、可容纳10枚25mm×25mm的CR39

3、由底座和阻拦杆组装，可自由拆装CR39，CR39不易掉