道路施工图设计说明

- 工程概述

1.1、工程概况

由于通江西区老旧街区四条道路（梨花大道、南慧路、天创路、通江7路）已建成多年但未正式移交投用。2025年1月16日，区住建委与经开区管委会等部门协商后，建议由重庆广阳湾生态投资集团协调相关单位就道路整改及移交事项进行推进，并由经开区建设服务中心牵头指导建设单位做好管护。2025年3月12日重庆广阳湾生态投资集团向经开区管委会专题报告了《关于加快通江片区梨花大道、南慧路等道路移交投用相关事宜的报告（渝广城司文〔2025〕19号）》，并取得同意批复。

本项目设计招投标包含梨花大道、南惠路、天创路、通江七路四条已建道路。本次设计范围仅为梨花大道改造段。

1.2现状梨花大道

现状梨花大道为双向四车道，路基宽度为22m，具体路幅分配为22m=4m（人行道）+0.25 m（路缘带）+3.25 m（车行道）+3.25 m（车行道）+0.5 m（双黄线）+3.25 m（车行道）+3.25 m（车行道）+0.25 m（路缘带）+4m（人行道）

1.3、项目区位

本次改造范围为梨花大道K0+016.6481~K0+564.558。起点位于梨花大道与秉文路交叉口（不包含交叉口），终点为梨花大道与南惠路交叉口后约30米范围。

区位图

1.4、工程规模

本项目对梨花大道K0+016.648~K0+564.558范围内人行道、车行道、路缘石、路边石等进行提升改造，在两侧人行道上加装垃圾桶及拦车杆。

二、设计依据及设计规范

2.1设计依据

（1）我公司与建设单位签订合同；

（2）建设单位提供给的相关道路的施工图；

2.2设计采用规范

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》（SHC F40-1-2002）

《公路工程抗震规范》（JTB B02-2013）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

《城镇道路路基设计规范》（DBJ 50-145-2012）

《重庆市城市道路交通管理设施设置规范》（DB50/T548-2015）

《城市道路工程施工质量验收规范》（DBJ50-078-2008）

《重庆市道路交通管理设施设置指导性意见》

《重庆市城市规划管理技术规定》

《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）

《城市道路交通设施设计规范》(GB50688-2011)局部修订（2019年版）

三、建设条件及现状分析

2.1建设条件

本项目为既有道路的提升改造工程，项目周边已形成既有路网。

2.2现状分析

| 现状问题 | 影像资料 |
| --- | --- |
| 车行道少量破损 |  |
| 人行道少量破损 |  |
| 路缘石、路边石少量破损 |  |
| 树池少量破损 |  |
| 行道树少量枯死 |  |
| 个别交叉口缺少无障碍设施 |  |
| 人行道堆满垃圾 |  |
| 人行道上缺少垃圾桶 |  |
| 人行道与车行道隔离栏杆局部欠缺 |  |

四 道路工程设计

4.1设计原则

在遵循“安全、适用、经济、美观”的总体原则下，本工程设计还应遵循以下设计原则：

（1）不改变现状道路的平面、纵断面、横断面。

（2）准确把握本项目的功能定位，合理确定建设规模。

（3）设计方案应注意与周边环境景观的结合。

（4）合理控制建设规模和工程造价。

（5）本次设计范围内由于

4.2路面翻新设计

针对本次改造范围内车行道破损地方对车行道进行挖除后重新摊铺面层。若发现基层破坏，则还需重新摊铺基层。

参照梨花大道原施工图路面结构进行翻新。

路面结构：

（1）、改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13厚40mm；

（2）改性乳化沥青粘层油（0.3～0.6L/m2）；

（3）改性中粒式沥青混凝土AC-20中面层厚60mm；

（4）ES-2改性乳化沥青稀浆封层厚6mm；

（5）乳化沥青透层油（0.7～1.5L/m2）；

（6）C30素混凝土基层200mm（若有）；

（7）C20素混凝土底基层300mm（若有）；

在新路面和旧路面之间的中面层上1000mm范围内设置玻纤格栅。

4.3人行道翻新设计

针对本次改造范围内人行道破损地方对人行道进行挖除后重新摊铺。

参照梨花大道原施工图路面结构进行翻新。

人行道路面结构：

（1）、红色透水砖10×20×6cm；

（2）、1:3水泥砂浆找平层厚2cm；

（3）4%水泥稳定级配碎石垫层厚10cm；

4.4路缘石、路边石、树池翻新

针对本次设计范围内路缘石、路边石、树池破损地方进行翻新处理，需要挖除原有破损的，参照原梨花大道施工图路大样图进行新建。

人行道路缘石为预制路缘石C30砼，花带石、路边石及植树圈路缘为C20砼。路缘石及路边石表面不得有蜂窝露石、脱皮、裂缝现象。两节间采用1：3水泥砂浆安装后勾缝宽0.5cm，安装路缘石、路边石在直道上应笔直，弯道上应圆顺，无折角，顶面应平整无错开，不得阻水。

4.6绿化翻新设计

针对本次设计范围内已经枯死的行道树进行补种。在道路人行道到上靠近车行道一侧设置植树带，植树间距为5米，栽种成型树种。

4.7无障碍设计

在修补的人行道范围内，根据规定设置盲道，人行道盲道砖颜色宜为中黄色，其砼强度不小于C20，其表面触感部分以下的厚度与人行道砖一致。人行道盲道宽0.6m，距人行道绿化带路缘净宽0.76m，盲道应连续，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物，宜避开井盖铺设。人行道成弧线形路线时，行进盲道应与人行道走向一致。

4.8残疾人通道

（1）所有道路交叉路口及路段人行横道均应设置供残疾人通过的缘石坡道，供以手摇三轮车及轮椅为工具的残疾人通过。

（2）三面坡缘石坡道适用于无设施带或绿化带处的人行道，人行道与缘石间有设施带或绿化带时，设单面坡缘石坡道。

（3）平面布置根据道路平面图中人行道、人行横道线的设置及各路口的实际情况确定。

（4）在人行横道与缘石坡道处不得设雨水口，如有冲突，可适当调整缘石坡道的位置或雨水口的位置以错开。

（5）缘石坡道处车行道、人行道的路面结构及做法与路段上相同。

（6）缘石坡道用人行道砖铺砌，路面结构组合与人行道相同，坡面转折处人行道砖须切割齐整。

4.9拦车杆设计

本次在人行道两侧设置拦车杆和垃圾桶，拦车杆详见大样图，垃圾桶样式及设置位置以建设单位意见为准。

五施工技术要求及注意事项

1本工程应选择具有相应资质的施工企业进行施工。

2本工程设计是依据场地勘察报告及现有规划进行编制的，当坡顶、坡脚规划发生变化时，应重新验算边坡及支挡结构的稳定性。施工中出现与设计不符的情况时，应及时通知设计人员，并会同有关单位协商解决。

3 本工程施工图坡脚排水沟位置、净断面尺寸及做法要求应与总图保持一致。

4本工程完工后坡顶及通道应设置永久性护栏，护栏高度不宜小于1.4m，可与场地周边围墙合二为一，其做法要求应与场平总图保持一致。

5 未尽事宜应严格按现行有关规范执行。

5.1施工技术要求

（1）稀浆封层应使用改性乳化沥青，且改性乳化沥青宜现场制备。

（2）为增强沥青与集料的粘结力，缩短改性乳化沥青破乳时间，可掺加2～3%的32.5级的普通硅酸盐水泥。

（3）稀浆封层的配合比需经反复试验确定。

（4）稀浆封层的施工可采用国产或进口稀冻封层机铺筑，稀浆封层混合料应具有良好的施工和易性。

（5）稀浆封层铺筑机摊铺时应匀速前进，摊铺速度一般为100～200m/min，表面应平整，对于局部的不平整应进行人工整修。

（6）混合料铺筑后宜采用8～10t轮胎压路机连续碾压4～8遍，在碾压过程中，禁止压路机急刹车，不得在新摊混合料上调头。

（7）稀浆封层铺筑后，乳液破乳、水份蒸发、再铺筑沥青砼面层，碾压成型后即可进入下一道工序施工。

5.1.1面层

路面分为上、下两层。

质量标准

压实度：>95%（马歇尔试验密度为标准密度）

厚度容许偏差：±20mm，-5mm；   平整度<5mm

宽度：-20mm             纵断面高程：±10mm；

横坡度：±10mm且不大于±0.3%

弯沉值：上面层≤23（0.01）；下面层≤26（0.01）

材料组成

（1）沥青

应用于路面上面层的沥青混合料SMA-13的沥青应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40—2004)中的技术要求。

（2） 石料

根据重庆市内道路路面的筑路材料调查情况，选用石灰石集料作为路面中下面层沥青混合料所用集料，卵石破碎石料作为路面上面层沥青混合料所用集料，所选用的粗集料应满足下表所列技术性能要求：

上面层沥青混凝土所用石料为保证路面表面的抗滑能力和沥青混合料中骨料的嵌挤，拟选用卵石破碎石料作为面层沥青混合料SMA-13所用石料，粗集料应满足上表所示的技术要求，细集料需满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.9.2的技术要求。

石料第二次破碎可采用反击式破碎机、锤击式破碎机和圆锥式破碎机破碎，但不能采用鄂式破碎机破碎（石料第一次破碎可采用鄂式破碎机破碎）。

在路面SMA-13中，拟采用三种规格要求的破碎集料：（1）5～15mm、（2）3～5mm、（3）0～3mm；其颗粒级配组成应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中4.9.3和表4.9.4的集料分级要求。其中0～3mm可采用石灰石集料。

（3）矿粉

采用符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中表4.10.1技术要求的石灰石矿粉，施工中应保持矿粉干燥无结团，成团的矿粉不得直接使用。

（4）纤维

路面表层SMA-13沥青混合料采用木质素纤维。

沥青混凝土施工技术要求

1）沥青透层油及粘层油

在路面基层验收合格后，即可进行沥青透层油的洒布；在沥青混凝土下面层验收合格后，即可进行粘层油的洒布。透层油和粘层油的洒布应满足下列要求:

（1） 在路面基层上洒布透层油，在沥青砼层间洒布粘层油，以保证各界面层结合良好。透层油用煤油稀释沥青，粘层油用改性乳化沥青。

（2） 在基层养生结束并清除基层表面松散颗粒的尘土后，洒布透层沥青，透层沥青洒布量0.8～1.2Kg/m2，洒布透层沥青的基层上应禁止除施工车辆外的一切车辆通行，施工车辆在其上通行也应慢速行驶，严禁在其上调头，转弯，防止透层沥青局部脱落，对局部脱落的地方要进行修补；待满足相关要求后铺筑沥青砼下面层。

（3） 沥青混凝土下面层验收合格后，即可进行粘层油的洒布。洒布前应认真检测改性乳化沥青的质量，只有在质量符合设计要求的条件下，才能进行施工。

（4）粘层油的洒布量符合设计要求，并不能污染环境。

2）下面层及上面层

（1）透层油洒布经验收合格后，即可进行下面层沥青混凝土的铺筑；粘层油洒布完毕并完全固化后，应立即铺筑上面层沥青混凝土。

（2） 沥青混合料在拌和前，应认真检验原材料的质量，只有符合部颁标准要求的材料才能进场使用，并在施工过程中随时进行抽检。

（3） 沥青混合料在拌和前，应进行认真的级配设计，在检验所设计的混合料的性能指标达到设计要求的条件下，才允许作为沥青拌和站的目标控制级配。

（4）沥青混凝土拌和站在拌和沥青砼前，应认真校核拌和机的计量精度，在确认计量精度达到设计要求时，才允许进行拌和。

（5） 沥青拌和站在拌和沥青混合料时，应保证足够的拌和时间，以保证混合料拌和均匀，无花白料，温度控制正常。

（6） 沥青混合料在运输过程中，如果气温较低或等候时间过长，应采取保温措施，以免温度降低太快，影响沥青混合料的摊铺和压实(压实沥青混合料的压实度不小于98%，以室内马歇尔试件密实度为准)。

（7） 已运到施工现场的沥青混合料在保证拌和站能满足摊铺机需要的条件下，应尽可能快的摊铺，以免温度降低太快，影响压实效果。

（8）当路面宽度大于摊铺机的工作宽度时，应采用两台摊铺机并行摊铺，避免形成冷接缝；当摊铺机出现故障并认为在短期内无法修复时，应就地做成一条接缝；当日施工完毕，应在完毕处做成一条垂直接缝，不同路面结构层之间，应保证上下层间的搭接长度不小于80cm。

（9）压路机应视摊铺时的气温和沥青混合料的温度情况，必要时应紧跟摊铺机进行碾压。在碾压过程中压路机重复碾压宽度应不小于压路机轮宽的三分之一。

（10）施工完毕后的路面应在24小时内禁止一切车辆通行。

5.1.2附属工程

缘石、花带石、路边石

人行道路缘石为预制路缘石C30砼，花带石、路边石及植树圈路缘为C20砼。路缘石及路边石表面不得有蜂窝露石、脱皮、裂缝现象。两节间采用1：3水泥砂浆安装后勾缝宽0.5cm，安装路缘石、路边石在直道上应笔直，弯道上应圆顺，无折角，顶面应平整无错开，不得阻水。

人行道方块

人行道砖为透水砖，方块表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象，方块必须表面平整，色彩均匀线路清晰、棱角整齐。人行道方块采用挤浆法安砌，不得有翘动现象，不得有积水现象，人行道上必须设置应连续的盲道，行进盲道宽0.6m，在交叉口处须设置残疾人坡道。

人行道垫层

路基通过验收后，方可进行人行道垫层施工，人行道垫层为水泥级配碎石（水泥含量4％）。

其他

1、道路施工时应合理组织交通，方便居民出行。

2、施工中发现问题，应及时通知设计单位，会同建设单位和质监等部门等进行处理，确保工程质量。

3、未尽事宜请参照有关施工规程及规范执行。

六节能与环保设计

6.1节能设计

6.1.1照明节能措施

采用单灯控制技术，在不降低道路均匀度的前提下，下半夜下调道路照度，降低运行功率以实现节能。

经过调节后的支路的平均照度不得低于8lx。

6.1.2供电节能措施

箱变低压设置集中无功补偿电容器组，提高功率因数。变压器位于负荷中心，三相负荷平衡，负载率合理、空载损耗小。配电变压器应选用D，yn11接线组别的低损耗、低噪音节能型产品，且所选配电变压器应满足《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052- 2020表2中规定的能效限定值。所有变配电设备均采用新型低能耗产品。

6.1.3其他节能措施

在满足标准规范对照度、均匀度、眩光、环境比要求的前提下，采用提高灯杆高度、采用大功率灯具（光效更高）、合理选择配光曲线等方式尽量降低单位面积功率密度，以响应国家对节能的宏观要求。

6.2环保设计

6.2.1施工期间对周边环境影响

在项目建筑施工期间，路基建设、灌浆、运输等过程中，要进行大量的取土填方、挖掘、弃土等，混凝土配料扬尘和运输车辆扬尘可造成空气中PM2.5浓度增高，施工机械外排尾气将污染大气环境。

道路施工过程和施工机械运转的机械噪声比较大，可造成周围环境的噪声值增高。建成通车后，交通噪声是主要污染源，车辆行驶对道路两侧区域的影响是明显的，其等效声级值增加量将达3～5dB。

主要是施工期影响，包括泥沙、土石方和其他施工过程中产生的废弃物进入地下水；施工人员生活污水进入水体；施工机械排放含油污水等。

6.2.2营运期环境影响分析

本项目道路建成后营运期噪声源主要是各种道路车辆在行驶过程中产生的交通噪声，包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等。

运营期自身不会对水体水质造成污染，但在工程竣工通车后，随着交通量逐年增多，对水环境的污染主要表现在汽车路面油污、轮胎摩擦微粒、尘埃等随路面雨水泾流进入水体造成对水体的污染。雨水中污染物成分简单，经雨水管道沉淀排放，对水体影响很小。

项目运营期主要大气污染源为汽车尾气，主要污染物为NO2和CO。

6.2.3环境保护措施

施工期：①施工单位应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工。②施工废水通过沟槽收集，经沉淀、隔油等处理后全部回用于施工场地运输车辆冲洗、防尘洒水等，不外排。生活污水依托邻近市政设施。③施工现场定期洒水，运输筑路材料的车辆覆盖，混凝土采用商品混凝土，外购沥青，施工材料遮盖等。

运营期：①在敏感点与道路之间设置一定宽度绿化带，降低噪声影响，并通过加强交通管理、采取禁止行驶车辆经过敏感点时鸣笛以及降低车速等交通管制措施降低对全路段敏感点的影响。②通过本工程雨水管网收集后进入雨水系统，最终排入水体。③在道路两侧的人行道内栽培有吸附能力的乔木类植被，通过生态措施对污染物进行拦截、吸附和富集，对道路两侧区域大气环境具有一定程度的净化作用。本项目道路均采用沥青路面，沥青路面对道路扬尘有明显的抑制作用。

七、危险性较大的分部分项工程特别说明

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》【住建部令第37号】的相关要求，对本册涉及到的危大工程的重点部位和环节进行说明如下：

1、基坑工程

包括：

1）开挖深度超过3米（含3米）的边坡、基坑（槽）的土石方开挖、支护、降水工程。

2）开挖深度虽未超过3米，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的边坡、基坑（槽）的土石方开挖、支护、降水工程。

2、拆除工程

可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。

3、危大工程注意事项

1）弃土应及时运走，严禁在坡顶加载；不宜在雨季施工，应遵循先整治后开挖的施工顺序，疏通坡顶排水工程，防止地面水渗入土体，必须遵循至上而下的开挖顺序。

2）施工前应查明电缆沟位置、现状坡顶、坡底是否有构（建）物等。

3）本项目右侧存在现状江山月小区挡墙，在挡墙上方有江山月小区围墙，在路基填筑及翻挖回填时，需要确定现状挡墙、围墙标高，在压实路基时避免对周边建筑和道路产生影响。

4）本项目终点处存在一个回车场，回车场侵入现状江山月小区围墙，最终实施范围以建设单位最终结论为准。

八施工注意事项

1）本次设计采用1956黄海高程系统，坐标系采用大地2000坐标系。进场后应复核坐标与标高，确认无误后方可进行下一步施工。

2）施工单位进场后，应首先复测万寿大道现状标高、横坡等。如有较大出入应及时通知设计处理。

3）施工前应查明施工影响范围内的管线、建构筑物及其它可能受影响的人民生命、财产情况，施工过程中采取安全可靠、稳妥可行的措施进行保护。

4）施工单位应准确放线，确保无误。放线后应经监理及业主确认后方可施工。本设计的坐标和标高如需调整，须经设计和有关部门审查同意后，方可进行。

5）本项目毗邻建筑，不宜采用爆破开挖的方式，避免对周边建筑和道路产生影响。

6）施工时应做好临时排水，施工时应防止地表水、地下水汇入施工场区后积成水坑，影响路基的强度及安全性。

7）沥青砼面层施工时，应选在晴天，气温不得低于5℃且保证沥青砼的温度保持在施工规范容许范围内，以免温度过低将对沥青砼面层施工质量带来致命伤害。

8）施工过程中施工单位认为基础与地勘资料不一致或设计与现场情况之间不符时，切忌盲目施工，施工单位应及时向监理或业主反映相关情况，建设单位应及时组织勘察、设计单位进行实地踏勘，设计单位将根据实地踏勘调研情况或勘察单位调整报告情况确定处理方案。

9）施工过程中施工单位对设计图纸资料存疑，或需要设计单位对具体的施工组织设计提供具体技术支持时，请与设计单位项目负责人及时联系沟通。

10）施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。

11）安全文明施工严格贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的规定，实现安全、文明施工。

12）其它未尽事宜请参照相关的施工技术及验收规范执行。

16）本项目由于现状存在大量停车及建筑垃圾，无法详细评估道路整体破损情况，工程量为暂估最终以现状实施收方为准。